ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ ФИБРОВОЛОКНО

### Область применения

Полипропиленовые волокна могут применяться в качестве армирующей добавки во всех типах цементных растворов, когда необходимо предотвратить образование деформационных трещин, а также увеличения прочности изделия из бетона.

В частности, фиброволокна успешно используются в таких областях строительства, как: монолитное строительство, опорные плиты, торкретирование, индустриальные полы, цементно-песчаные стяжки, производство строительных смесей, штукатурок, растворов, декоративного бетона и т.д.

Рекомендации по применению

В последние годы все большую популярность приобретает объемное армирование бетонов полимерными волокнами. Технический эффект от введения волокон основан на том, что, равномерно распределяясь в объеме бетонной смеси, тончайшие волокна делают эти смеси более устойчивыми против расслоения, а затвердевшее вяжущее в бетоне, а значит и сам бетон приобретают повышенную трещиностойкость. Вследствие этого бетоны становятся более прочными на растяжение, проявляют меньшую усадку и становятся более стойкими к физическим воздействия среды эксплуатации- чередующимся циклам увлажнения и высыхания, замораживания и оттаиваниям и др. Эффективность армирования бетонов полимерными волокнами зависит от следующих параметров: диаметра и длины волокон, модуля упругости полимера, содержания волокон в единице объема бетона. Определяющими факторами в данном случае являются модуль упругости и длина волокон: чем ближе модуль упругости полимера к модулю упругости цементной матрицы и чем длиннее единичные волокна, тем больше влияние дисперсного армирования на трещиностойкость бетона. Однако, длина волокон не может быть чрезмерной  из-за технологических трудностей равномерного распределения их в объеме приготавливаемой бетонной смеси. Поэтому для разных видов бетонных смесей необходимо опытным путем определять, при какой длине волокна наилучшим образом могут быть распределены по объему. Так, в пенобетонные смеси могут вводиться волокна длиной до 40 мм, в тяжелые подвижные бетонные смеси – длиной  12-20 мм, а в мало увлажненные смеси, уплотняемые вибропрессованием – не более 6-7 мм.

ООО “ГИДРОСАР» реализует полипропиленовые волокна длиной  12 и 20 мм. (По заявке заказчика возможна поставка волокна размером 6 и 40 мм). Испытание этих волокон в пенобетоне и цементно-песчаном растворе для стяжек были проведены на кафедре строительных материалов Ростовского государственного строительного университета. Было исследовано влияние содержания полипропиленового волокна на прочность на растяжение при изгибе и усадку этих  материалов при высыхании. Ниже приводятся результаты испытаний.

Таблица 1 – Влияние полипропиленового волокна на прочность при изгибе и усадку при высыхании пенобетона ( длина волокон 20 мм)

| Серия | Расход фибры на 1 м3 бетона, кг | Средняя плотность бетона, кг/м3 | Прочность на растяжение при изгибе | Нормированная усадка ( в интервале влажности 5-35%) | Общая усадка (при полном высыхании) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МПа | % | мм/м | % | мм/м | % |
| Ф-1 | 0,00 | 528 | 0,23 | 100 | 3,55 | 100 | 8,1 | 100 |
| Ф-2 | 0,98 | 538 | 0,41 | 178 | 3,07 | 86 | 7,2 | 89 |
| Ф-3 | 1,95 | 530 | 0,54 | 235 | 3,32 | 93 | 7,1 | 88 |
| Ф-4 | 2,92 | 532 | 0,60 | 261 | 3,67 | 103 | 6,8 | 84 |

Приведенные в табл. 1 данные позволяют сделать заключение о том, что при производстве фибропенобетона наиболее популярной марки по плотности D500 наилучший технико-экономический эффект достигается при дозировке фибры от 0,6 до 2 кг/м3. При этом прочность фибропенобетона на растяжение при изгибе увеличивается в среднем в 2 раза, нормированная усадка при высыхании  уменьшилась  на 10-15%.

Таблица 2 – Влияние полипропиленового волокна на прочность при изгибе и усадку цементно-песчаного раствора при полном высыхании (длина волокон 12 мм)

| Серия | Расход фибры на 1 м3 бетона, кг | Прочность при сжатии, МПа | Прочность на растяжение при изгибе | Общая усадка (при полном высыхании) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МПа | % | мм/м | % |
| Ф-1 | 0,00 | 29,2 | 1,63 | 100 | 1,32 | 100 |
| Ф-2 | 0,95 | 26,0 | 2,27 | 139 | 0,93 | 70 |
| Ф-3 | 1,43 | 27,1 | 2,56 | 157 | 0,81 | 61 |
| Ф-4 | 1,90 | 28,7 | 2,80 | 172 | 0,54 | 41 |

Полипропиленовое волокно оказало существенное влияние на прочность на растяжение при изгибе и усадку цементно-песчаного раствора при полном высыхании. При этом, положительное влияние фибры проявляется , в отличие от фибропенобетона, по мере увеличения её дозировки. Для уменьшения риска образования усадочных трещин в цементно-песчаных стяжках дозировка фибры должна составлять 1-2 кг/м3.
Таким образом, увеличение прочности на растяжение при изгибе в сочетании с меньшей усадкой при высыхании значительно повышают трещиностойкость как пенобетона, так и плотного песчаного бетона.

Преимущества

Использование полипропиленовых волокон дает строительному материалу ряд преимуществ.

В пенобетоне:

- Снижение усадки и как следствие снижение трещинообразования;

- Повышение прочности на растяжение при изгибе до 250%

- Сохраняет геометрические размеры при распалубке;

В тяжелых бетонах:

- Улучшение стабильности и однородности смеси;

- Улучшение удобоукладываемости;

- Повышение прочности бетона при сжатии до 15%

В цементнопесчанных растворах:

- Улучшение удобоукладываемости;

- Улучшение трещиностойкости;

- Увеличение прочности при изгибе до 70%

Технические и санитарно-гигиенические характеристики

| Материал: | Полипропилен |
| --- | --- |
| Тип: | Мультифиламентное |
| Длина волокна, мм: | 6,12,20,40 |
| Диаметр волокна: | 25-35 микрон |
| Плотность: | 0,91 г\см3 |
| Модуль упругости при изгибе, МПа: | Не менее 1050 |
| Относительное удлинение при разрыве, в % макс.: | 23 |
| Температура воспламенения: | 325-385 °С |
| Химическая стойкость: | Исключительная |
| Температура плавления: | 165 °С |
| Волокно полипропиленовое мультифиламентное произведено в соответствии с ТУ 2272-001-73312871-2008 и соответствует Санитарно-эпидемиологическому заключению №61.РЦ.10.227.П.000830.02.08 от 21.02.2008. |

- Расход фиброволокна:

Средний расход фиброволокна составляет от 600 гр. на м3. Для полов и стяжек - в пределах 1 кг. Увеличение объема расхода фиброволокна определяется исходя из увеличения прочностных характеристик конечного изделия.

- Способ применения фиброволокна:

Вариант 1. Волокно засыпается в любой бетоно- или растворосмеситель (миксер) в сухую смесь перед добавлением воды .

Вариант 2. Волокно добавляется в цементное молоко, затем все остальные компоненты бетонной смеси

________________________________________________________________________________

ООО «ГИДРОСАР»

430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130. офис Гидросар.

т/ф:  (8342) 27-07-08,   31-05-55,   8-903-051-5151.

Информация о материалах: www.GIDROSAR.ru